TAM KORUMALI CERRAHİ ÖNLÜK ŞARTNAMESİ

- Ürün kumaşı non-woven SSMMS kumaş 58gr.+- 5gr/m2‘dir.

- Önlük boyu en az 120 cm’dir.

- Omuzlardan bileklere kadar ve beden kısmının ön tarafında omuz hizasından başlayacak şekilde eteklere kadar bir alanı kaplayacak şekilde ek takviye kumaşı vardır ve bu kumaş kesinlikle emici yapıdadır.

- Her bir paket içerisinde 1 adet korumalı önlük, 1 adet 40*40cm ebatlarında emici özelliği yüksek medikal havlu bulunmaktadır ve bunlar 50*50cm ebatlarında mavi renkte krepe ile bohça edilmiştir.

- Kol manşetlerinin boyu en az 8-10 cm tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta ve ter emici özelliktedir.

- Önlük kumaşı, cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek niteliktedir.

- Önlük ebatları S, M, L, XL VE XXL olarak üretilmektedir.

- Önlükte iki dış ve iki iç olmak üzere dört bağcık bulunmaktadır.

- Önlüğün rengi, operasyon esnasında hekimin gözünü yormaması için medikal mavi renktedir ve antialerjik – antibakteriyel özelliklere sahiptir.

- Aynı zamanda önlük kumaşı hava geçirgen özelliğe sahiptir ve terlemeye izin vermemektedir.

- Önlükler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça giyebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış haldedir.

- Paketlemede kullanılan torba, bir yüzü medikal pe ve diğer yüzü medikal kâğıt olan özel bir malzemeden üretilmiş olmalıdır ve paketleme torbasının üzerinde etilen oksit sterilizasyon işaretlemesi bulunmaktadır.

- Ürünler etilen oksit ile steril edilmiştir.

- Ürünlerin raf ömrü en az 3 yıldır.

- Ürünün CE Belgesi mevcuttur ve CE Belgesi TÜRKAK onaylıdır.

- Firmamızın ISO13485 ve ISO9001 belgeleri bulunmaktadır.

- Ürün UTS sistemine kayıtlıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretim, sterilizasyon ve son kullanma tarihleri hakkında bilgi bulunmaktadır.